ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогазов гражданских фильтрующих

Поставляемый товар:

Противогаз гражданский фильтрующий УЗС ВК  320 с маской МГП.

Назначение:

Противогаз гражданский фильтрующий предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения спасателей в составе комплексов СИЗ, участников формирований МЧС России, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны, взрослого населения страны и промышленного персонала в условиях ЧС, при ликвидации последствий аварий, природных и техногенных катастроф, сопровождающихся выделением в атмосферу вредных веществ:

- специфических опасных химических веществ (хлорциан, зарин, зоман, фосген и т.п.);

- органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения: хлорпикрин, хлорацетофенон и т.п.; нитросоединения бензола и его гомологов, ацетонитрил, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.);

- неорганических газов и паров (циан водорода, гидрид серы, хлор, фтор, бром, мышьяковистые соединения, фосфористый водород и т.п.), за исключением монооксида углерода;

- кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород, бромистый водород, пары серной кислоты, пары уксусной кислоты, пары муравьиной кислоты, пары азотной кислоты, пары фосфорной кислоты и т.п.);

- аммиака и его органических производных;

- радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его органические соединения);

- аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль.

Противогазы приобретается на основании:

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Постановления правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 « О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств.

- Приказа МЧС России от 21 декабря 2005г. №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.

- Приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

Комплект поставки:

- Фильтр в цельнометаллическом корпусе в едином исполнении - 1шт.;

- Лицевая часть с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха – 1шт.;

-  Комплект незапотевающих пленок (в коробке по 6 шт.) – 1шт.;

-  Сумка для хранения и ношения противогаза -1 шт.;

-  Шнур прижимной резиновый для крепления незапотевающих пленок - 2шт.;

-  Руководство по эксплуатации – 1экз. на каждый ящик;

- Паспорт – 1 экз. на партию.

Техническая характеристика:

- Сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха

30 дм³/мин, не более 18 мм вод. ст. (176,4 Па);

- Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха

30 дм³/мин, не более 21 мм вод. ст. (206,0 Па);

- Коэффициент проницаемости фильтра по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ),

не более 0,0002 %;

-  Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, не более 0,0001%;

- Площадь поля зрения маски МГП,  не менее 70%;

- Масса комплекта противогаза без сумки, не более 0,95 кг.

- Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 до плюс 40 °С;

- Подтвержденный гарантийный срок хранения с маской МГП, 12 лет;

Время защитного действия по специфическим ОХВ, не менее:

- зарин при концентрации 1,0 мг/дм3 - 120 мин.;

- фосген при концентрации 1,0 мг/дм3 – 352 мин.;

- циан хлористый 5 мг/дм3  - 18 мин;

- циан водорода 1,1 мг/дм3 - 30 мин;

- мышьяковистые соединения при концентрации 0,025 мг/дм3 – 360 мин;

Время защитного действия по АХОВ, не менее:

- циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 - 70 мин;

- ацетонитрил при концентрации 1,0 мг/дм3 - 25 мин;

- хлорпикрин при концентрации 0,1 мг/дм3 - 370 мин;

- хлор при концентрации 3 мг/дм3 - 30 мин;

- сероводород 1,4 мг/дм3 не менее - 50 мин;

- диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3 - 28 мин;

- водород фтористый при концентрации 1,0 мг/дм3 - 56 мин;

- водород хлористый при концентрации 2,5 мг/дм3 - 41 мин;

- аммиак, при концентрации 0,7 мг/дм3 - 50 мин.

Дата изготовления - 2014 год.

Особенности маркировки:

На цилиндрической части фильтра путем наклеивания размещена этикетка,  на которой содержатся следующие данные: наименование фильтра, марка, класс и цветовая маркировка фильтра, идентификация предприятия-изготовителя (товарный знак), знак соответствия МЧС России, знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92, номер технических условий, номер и год  соответствующего стандарта, нормативное время защитного действия 240 мин по ОХВ согласно ГОСТ Р 22.9.05-95. На донной части фильтра несмываемой водой краской указано: номер партии, месяц и четыре цифры года изготовления фильтра, месяц и четыре цифры года истечения срока годности фильтра.

Лицевая часть имеет маркировку: размер (цифра в круге), номер прессформы, условное обозначение предприятия-изготовителя, две последние цифры года и квартал выпуска, обозначенный точками.

Особенности конструкции:

Материал фильтра должен быть защищен от коррозии, при механических повреждениях должен обладать следующими свойствами: не разрушаться, позволять визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (вмятины), пересыпание шихты.

Резьбовые соединения комплектующих деталей противогаза должны соответствовать ГОСТ 8762-75.

Особенности упаковки:

Поставка противогазов производится в заводской упаковке - ящике. В каждом ящике должно быть 20 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 рост – 8 шт.; 2 рост – 8 шт.; 3 рост – 4 шт.

Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

паспортом, в котором указан комплект поставки, результаты испытаний, свидетельство о приемке, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью отдела технического контроля и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств МЧС России.